《土壤调理剂*农林生物质灰》行业标准

征求意见稿编制说明

- 工作简况

  - 任务来源

依据中国工信部办公厅于 2019 年 12 月 26 日以工信厅科函〔2019〕276 号文下达“关于《土壤调理剂*农林生物质灰》化工行业标准制定计划的通知”，由安徽国祯生态科技有限公司牵头负责起草该标准。计划编号为：2019-1602T-HG。

  - 主要工作过程

2019年3月，按照工信部化工行业标准化管理委员会的要求，申报了该标准的制订计划。

2019年12月，中国工信部办公厅以工信厅科函〔2019〕276 号文下达“关于《土壤调理剂*农林生物质灰》化工行业标准制定计划的通知”，由安徽国祯生态科技有限公司牵头负责起草。

2020年1月-8月，开展全国各省市生物质发（热）电厂分布、生物质灰规模、组分、理化性质、产业化利用现状调研及采样分析；详细调研国内外土壤调理剂的企业和地方标准。

2020年9月，针对收集到的数据进行分析汇总，并在此基础上，编制《土壤调理剂*农林生物质灰》行业标准征求意见稿及编制说明，并提交至全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会进行意见征集工作。

2、行业标准编制原则和确定行业标准主要内容

2.1 标准制定的目的

农林生物质发电厂产生的灰（简称生物质灰，下同）生产土壤调理剂，改良和调理酸性土壤理化性质，实现生物质灰规模化、产业化的综合应用。

2.2 标准编制原则

（1） 满足国内酸性土壤改良的要求；

（2） 参考生物质灰理化性质及重金属含量，满足地域性要求；

（3） 实现生物质灰规模化、产业化的综合应用；

（4） 综合考虑我国土壤调理剂现有的企业和地方标准要求。

2.3 标准的主要内容

（1）本标准规定了《土壤调理剂*农林生物质灰》的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

（2）本标准适用于以生物质灰为原料，或以生物质灰为主要原料，科学配伍其它物料制成的土壤调理剂。

（3）本标准规定了纯生物质灰生产的Ⅰ型土壤调理剂和生物质灰学配伍其它物料制成的Ⅱ和Ⅲ型土壤调理剂的技术要求，技术要求：pH、总养分（K2O、CaO、MgO、SiO2）及重金属含量（Hg、As、Cd、Cr、Pb、Tl)等。

2.4 标准制定的要点

依据标准制定的原则，在满足国内酸性土壤改良的要求，参考生物质灰理化性质及重金属含量，满足地域性要求，实现生物质灰规模化、产业化的综合应用，综合考虑我国土壤调理剂现有的企业和地方标准要求，主要技术指标要求如下：

表1	土壤调理剂技术指标

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 |
| 总养分（CaO+MgO+SiO2+K2O）以烘干基计 其中： 钙（以 CaO 计），％ 镁（以 MgO 计），％ 硅（以 SiO2 计），％ 钾（以 K2O 计）， ％ | ≥15 ≥7 ≥1 ≥4 ≥3 | ≥20 ≥10 ≥1 ≥4 ≥5 | ≥25 ≥16 ≥1 ≥3 ≥5 |
| 水分（H2O），％ | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
| pH 值范围 | 8～12 | 8～12 | 8～12 |

表2	土壤调理剂技术指标

| 项 目 | 含量限值（mg/kg） |
| --- | --- |
| 总砷（As）（以烘干基计） | ≤15 |
| 总汞（Hg）（以烘干基计） | ≤2 |
| 总铅（Pb）（以烘干基计） | ≤50 |
| 总镉（Cd）(以烘干基计） | ≤3 |
| 总铬（Cr）(以烘干基计） | ≤150 |
| 总铊（Tl）(以烘干基计） | ≤2.5 |

3、必要性与可行性，技术经济论证，预期的经济效果

3.1 必要性与可行性

3.1.1 土壤现状：我国农业为追求高产量，多年重施无机肥料，缺失中微量元素，造成土壤酸化、板结、地力下降，重金属活跃等问题，据统计，我国已有18%以上耕地pH＜5.5，有3.2亿亩以上酸性土壤需要治理，南方14省酸性土壤超过4成，且酸化面积逐年增大，酸度升高，严重威胁农业可持续发展。

3.1.2 生物质灰处理现状：生物质灰租地堆放或填埋引起水体、大气、土壤的污染，同时造成灰中营养元素的大量浪费；农户自发过量使用生物质灰造成土壤盐渍化，因此农林生物质灰资源化、规模化应用迫切需要技术引导，形成行业标准。

3.1.3 土壤调理剂现状及规模:我国现有土壤调理剂登记证企业约191家，主要原料是天然的石灰石、白云石、沸石等经过高温煅烧而成，年产量在100万吨以上。但是同类矿石区域分布集中，无法形成统一标准，且资源不可再生，存在煅烧消耗能源、破坏环境、成本高、单质钙高，利用率低，功能单一，用于酸性土壤更易造成土壤板结，因此市场急需一种优质原料代替。

3.1.4 灰资源量及特性：根据国家能源局2019年统计数据，我国约有330家农林生物质发电厂，总装机容量969万千瓦，年产生物质灰约1300万吨，可生产土壤调理剂2600万吨，满足我国三分之二以上酸性土壤改良需求。生物质灰具有高pH、富含10余种中微量元素，此类元素是植物生长所必需且土壤中又缺乏的；各种元素含量比例与植物生长所需基本一致，元素间协作强，减少拮抗作用，有利于作物吸收利用，是改良酸性土壤的优质原料。

3.1.5 综合利用：我国是个贫钾国家，1300万吨生物质灰可提供速效钾（K2O）约34万吨（折合60%氯化钾原料57万吨）；钙（CaO）114万吨；硅（水溶性SiO2）46万吨；镁（MgO）10万吨等元素。

3.1.6 国内产业化应用：生物质灰生产土壤调理剂已形成规模化、产业化应用，产品已在安徽、山东、江西、海南、山西、河南、湖南、湖北、重庆、广西及四川等省市推广应用，作物有小麦、玉米、水稻、大豆、土豆、红薯、菊花、烟草、蔬菜及果树等，在产量、品质及土壤改良方面取得了良好的效果。

3.1.7 地域性分布广：根据国家生物质发电产业政策，每个县原则上审批一个生物质发电项目，生物质电厂遍布全国各地，生物质灰具有分布广、量大、可再生、质量稳定、生态、安全等优点，具有广泛的地域性。

3.2 技术指标说明

3.2.1 技术先进性：

（1）改酸性：本产品利用生物质灰的高pH 8-12，改良土壤理化性质，提升酸性土壤的pH及CEC，钝化土壤中重金属活性，提高地力，增加产量，提升粮食安全，持续稳定促进农业生产和生态安全。

（2）供养分：为土壤提供 C、K、Ca、Si、Mg、Fe、Cu、Zn、Mn、Mo、B等多种中微量元素，其含量比例与植物生长所需基本一致，元素间协作强，减少拮抗作用，有利于作物吸收利用。

3.2.2 生物质灰技术指标：

本标准编制小组对我国六大区域：华北地区、东北地区、华东地区、华

南地区、西南地区和西北地区36省市约330个生物质电厂灰进行了调研，从不同地区、不同类型锅炉的生物质电厂灰取样、化验、分析和总结。结果表明：北方的灰中Ca、Mg、Si及重金属等含量低，中部及南方地区的灰高，技术指标范围：pH 8.3-12.6；C 1.2-18.4%； CaO 2-16%、MgO 1-4.5%、SiO2 1.1-7.2%、K2O 1.4-6.6%；重金属：Pb 23-39mg/kg、Cd 1-5 mg/kg、Cr 12-40 mg/kg、Hg和As未检出；详见化验报告。

3.2.3 土壤调理剂产品技术指标：

Ⅰ型：以纯生物质灰为原料制成的土壤调理剂，技术指标：pH 8-12，

CaO+MgO+SiO2+K2O≥15％；

Ⅱ型：生物质灰科学配伍其他物料制成的土壤调理剂，技术指标：pH 8-12，CaO+MgO+SiO2+K2O≥20％；

Ⅲ型：以生物质灰科学配伍其他物料制成的土壤调理剂，技术指标：pH 8-12，CaO+MgO+SiO2+K2O≥25％；

注：Ⅰ型、Ⅱ型中K2O是农林生物质灰中固有的有益养分，经研究K2O高于10%，特别是颗粒状的产品，有利于增大土壤调理剂与土壤的接触面积，促进各元素的吸收，提高酸性土壤的改良效果，故增加Ⅲ型土壤调理剂。

表1	土壤调理剂技术指标

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 |
| 总养分（CaO+MgO+SiO2+K2O）以烘干基计 其中： 钙（以 CaO 计），％ 镁（以 MgO 计），％ 硅（以 SiO2 计），％ 钾（以 K2O计）， ％ | ≥15 ≥7 ≥1 ≥4 ≥3 | ≥20 ≥10 ≥1 ≥4 ≥5 | ≥25 ≥16 ≥1 ≥3 ≥5 |
| 水分（H2O），％ | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
| pH 值范围 | 8～12 | 8～12 | 8～12 |

表2	土壤调理剂技术指标

| 项 目 | 含量限值（mg/kg） |
| --- | --- |
| 总砷（As）（以烘干基计） | ≤15 |
| 总汞（Hg）（以烘干基计） | ≤2 |
| 总铅（Pb）（以烘干基计） | ≤50 |
| 总镉（Cd）(以烘干基计） | ≤3 |
| 总铬（Cr）(以烘干基计） | ≤150 |
| 总铊（Tl）(以烘干基计） | ≤2.5 |

3.3 预期的经济效果分析

（1）土壤改良及粮食增产增收：1300万吨生物质灰可生产2600万吨土壤调理剂，可满足我国3.2亿亩酸性土壤中的三分之二改良需求；亩施100kg土壤调理剂，pH提升0.20.4，CEC提高0.20.5mol/kg；若全部用于水稻，产量600kg/亩，增产率5-10%，可增产7801560万吨/年，为农民增加收入234468亿元/年。

（2）资源节约：我国是个贫钾国家，1300万吨生物质灰可提供速效钾（K2O）约 39万吨（折合60%氯化钾原料65万吨）, 钙（CaO）130万吨；硅（水溶性SiO2）53万吨；镁（MgO）11.4万吨等元素。

（3）行业带动：本标准实施后，可带动全国330家生物质电厂灰的资源化利用，实现“生物质—电—土壤调理剂—土壤” 农业与工业废弃物互为资源的循环利用。

4、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况；

生物质灰来源动态燃料，具有不同的理化性质，但其主要成分基本相同。主要成分有 C、K、Ca、Si、Mg、Fe、Cu、Zn、Mn、Mo、B等中微量元素，不同地域与燃料含量略有差异，因此性能也略有差异。如纯木灰高钙和镁，秸秆灰高磷、钾，这些灰更适于肥料；而稻壳灰高硅含量（钝化重金属），适于改良土壤及污染修复。考虑农林生物质灰来源宽泛，适用性略有差异，其作为土壤调理剂至今没有一个规范的标准。市场多参考有机肥农用标准（NY 525-2012）或者说参考城市废弃物农用标准（GB 8172-87），而国际上更多参考国际生物质炭（IBI biochar standards V2.0 threshold values）或欧盟生物质炭（European biochar certificate V6.1 threshold values）农用标准，这些标准并没有很好的可比性，有些指标过于宽泛，并不太适合精准去规范“土壤调理剂*农林生物质灰”这一行业。标准的缺失无疑会严重制约这一行业的发展及其资源的综合利用。

5、成为国际标准的可行性

本产品农林生物质灰中重金属As、Pb、Cr、Cd、Hg、Tl的含量均低于上面介绍国际国内四个肥料标准，因此本产品重金属含量指标执行国内现有肥料标准。另外，考虑本产品在国内产业化应用中获得了较好的农用效应与效益，参考本产品pH和无机营养元素指标制定行业标准更为合适。

另外，考虑本产品在国内产业化应用中获得了较好的农用效应与效益，参考本产品pH和无机营养元素指标制定行业标准更为合适，有望成为“土壤调理剂*农林生物质灰”国际标准。

6、与有关现行法律、法规和强制性国家标准的关系

土壤调理剂产品国内没有查到相关的国家或行业标准，土壤调理剂产品全国都是执行企业标准或地方标准，与我国现行的法律、法规和强制性国家标准无冲突。

7、涉及国内外专利的情况

本行业标准经查询，没有相关专利涉及《土壤调理剂*农林生物质灰》行业标准。

8、本标准性质建议

目前全国土壤调理剂产品主要原料是天然的石灰石、白云石、沸石等经过高温煅烧而成，综合考虑国内生物质电厂采用原料、炉型及燃烧工况不同，产生的生物质灰的组分及理化性质存在差异，建议本标准为推荐性标准。

9、贯彻本标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布后，相关部门应及时开展新标准的宣贯指导工作，为标准的顺利实施打下良好的基础。

安徽国祯生态科技有限公司

2020-9-29