《聚合物硫包衣尿素》化工行业标准

编制说明（送审稿）

标准编制组

二〇一八年二月

目录

一 工作简况(包括任务来源、主要工作过程、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等）	1

1.1 任务来源	1

1.2 主要工作过程	1

1.3 主要参加单位和工作组成员及其所做工作	6

二 标准编制原则和确定标准主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（包括试验、统计数据）	6

2.1 标准研究背景	6

2.2 标准编制原则	6

2.3 标准主要内容编制依据	7

2.3.1 标准名称	7

2.3.2 适用范围	7

2.3.3 术语和定义	7

2.4.3 产品技术指标	9

2.3.4 测定方法	10

三 主要试验(验证）情况分析	16

3.1 不同氮含量样品的初期释放率及静态氮溶出率检测结果	16

3.2 不同氮含量样品的硫质量分数检测结果	20

3.3 不同氮含量样品的缩二脲质量分数检测结果	21

3.4聚合物硫包衣尿素对小麦的增产增效试验	22

3.5 聚合物硫包衣尿素对玉米的增产增效试验	23

3.6 聚合物硫包衣尿素对水稻的增产增效试验	24

3.7 聚合物硫包衣尿素对马铃薯的增产增效试验	25

3.8 聚合物硫包衣尿素对甘蔗的增产增效试验	26

四 采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况	27

五 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	27

六 重大分歧意见的处理经过和依据	27

七 国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议	27

八 贯彻国家标准的要求和措施建议(包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）	27

九 废止现行有关标准的建议	28

十 其他应予说明的事项	28

一 工作简况(包括任务来源、主要工作过程、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等）

## 1.1 任务来源

中华人民共和国工业和信息化部办公厅印发了 2016 年第三批行业标准修订计划，项目名称《聚合物硫包衣尿素》，项目编号 2016-1253T-HG。本标准主管部门为中华人民共和国工业和信息化部原材料工业司。本标准由中国石油和化学工业联合会提出，由全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会新型肥料分会(SAC/TC105/SC5）归口，主要由上海化工研究院、山东农大肥业科技有限公司等单位负责起草。本标准为推荐性行业标准。

## 1.2 主要工作过程

1.2.1 成立标准工作组

聚合物硫包衣尿素是指使用硫磺和聚合物（石油化工衍生物或以动植物为来源的聚合物）为主要包裹材料对颗粒尿素进行包裹，实现对氮缓慢释放的肥料。其肥料控释性能好、抗摩擦能力强，与作物需肥规律匹配性高，较硫包衣尿素能显著提高肥料利用率。聚合物硫包衣尿素在减少化肥用量的情况下，还能提高作物产量，制定聚合物硫包衣尿素标准，符合我国实施的《到 2020 年化肥使用量零增长行动方案》。

在工信部下达《聚合物硫包衣尿素》行业标准编制计划后，2016 年10 月 由全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会组织成立标准制定工作组。主要起草单位有上海化工研究院、山东农大肥业科技有限公司等，各起草单位抽调专业技术人员组成了《聚合物硫包衣尿素》标准起草组，开展本标准制定的各项工作。主要工作过程及内容如下：

2016.10～2016.12：资料调研与收集（包括国家及行业有关政策法规、控释肥料、缓控释肥料、硫包膜尿素）肥料产业现状及现有国际标准、国家标准、行业标准等；

2017.1～2017.2：收集样品，进行初步分析，形成《聚合物硫包衣尿素》草案（第一稿）；

2017.2：山东农大肥业科技有限公司与山东农业大学在山东农业大学进行工作组第一次会议，确定标准编制思路与框架；

2017.3～2017.5：根据样品分析结果汇总，形成《聚合物硫包衣尿素》草案（第二稿）征求意见初稿；

2017.5～2017.8：形成《聚合物硫包衣尿素》征求意见稿，编写标准编制说明；

2017.9：在大连召开第一次答辩会议，对《聚合物硫包衣尿素》征求意见稿进行讨论；

2017.10～2018.12：征求意见，发送征求意见稿 119 个，收到回函 96 个，复函有意见或建议的 93 个，累计收到代表意见 40 条，其中采纳意见 36 条，部分采纳意见 2 条，不采纳意见 2 条；

2018.1：在山东农业大学召开专家研讨会，对复函意见进行讨论；

2018.1～2018.3：根据征求意见进行修改，形成《聚合物硫包衣尿素》送审稿，完成标准编制说明修改。

1.2.2 查阅文献、相关资料

在国内有成熟的硫包衣尿素国家标准（GB/T 29401—2012）、缓释肥料国家标准GB/T 23348—2009、控释肥料行业标准（HG/T4215—2011），现行标准的指标及检测方法作为参考；国际上由中国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会和汉枫缓释肥料公司共同主导的“硫包衣尿素一般要求”及“硫包衣尿素分析方法”已通过最终国际标准草案（FDIS），也为该标准制定提供参考。

本标准首次提出聚合物加硫这一有机无机复合包膜材料的所形成的产品技术要求、质量标准、市场规范等。其中该标准中的初期氮素释放率、静态氮溶出率、累积释放率等技术指标经初步的检测和调研，界于硫包衣尿素国家标准和控释肥国家标准要求之间，而且其控释效果远远好于硫包衣尿素，生产成本低于聚合物包衣尿素。

标准起草工作组大量查阅国内外文献、资料等相关资料，主要参考文献如下：

GB/T 2440 尿素

GB/T 2441.1 尿素的测定方法第 1 部分：总氮含量

GB/T 2441.2 尿素的测定方法 第 2 部分：缩二脲含量 分光光度法

GB/T 2441.3 尿素的测定方法 第 3 部分：水分卡尔·费休法

GB/T 2441.7 尿素的测定方法 第 7 部分：粒度 筛分法

GB/T 6274 肥料和土壤调理剂术语

GB/T 6678—2003 化工产品采样总则

GB/T 6679—2003 固体化工产品采样通则

GB/T 8572 复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法

GB/T 8569 固体化学肥料包装

GB/T 8170—2008 数值修约规则与极限数值的的表示和判定

GB 18382 肥料标识内容和要求

GB/T 29401-2012 硫包衣尿素

HG/T 4215—2011 控释肥料

HG/T 2843 化肥产品化学分析中常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液

满建国, 周杰, 王东, 等.　硫加树脂包膜尿素控释肥对小麦干物质积累分配及产量的影响[J]. 应用生态学报, 2011,22(5): 1175—1182.

于淑芳, 杨力, 张民, 等. 硫加树脂包膜尿素 (PSCU)对冬小麦生长发育的影响[J]. 山东农业大学学报 (自然科学版) , 2010, 41 (3) : 321 -325.

耿计彪, 张民, 马强, 等. 控释氮肥对棉花叶片生理特性和产量的影响[J]. 水土保持通报, 2015, 29(4): 267–271.

孙云保, 张民, 郑文魁, 等. 控释氮肥对小麦－玉米轮作产量和土壤养分状况的影响[J]. 水土保持学报, 2014, 28(4): 115–121.

刘 明, 张民, 杨越超, 等. 控释肥残膜对小麦各生育期土壤微生物和酶活性的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2015, 21(2) : 541-548.

Wenkui Zheng, Min Zhang, Zhiguang Liu, et al. Combining controlled-release urea and normal urea to improve the nitrogen use efficiency and yield under wheat-maize double cropping system[J].Field Crops Research 197 (2016): 52–62.

Ni B L, Liu M Z, Lv S Y. Multifunctional slow- release urea fertilizer from ethylcellulose and superabsorbent coatedformulations [J]. Chemical Engineering Journal, 2009,155（3）:892-898.

Shaviv A, Raban S, Zaidel E. Modeling controlled nutrient release from polymer coated fertilizers: diffusion release from single granules [J]. Environmental Science Technology, 2003, 37(10): 2251－2256.

Patil M D, DaS B S, Barak E, et al. Performace of polmer-coated urea intrans planted rice: effect of mixing ratio and water input on nitrogen use efficiency [J]. Paddy and Water Environment, 2010, 8(2): 189-198.

Du C, Zhou J, Shaviv A, et al. Mathematical model for potassium release from polymer-coated fertilizer[J]. Biosystems Engineering, 2004, 88(3): 395－400.

1.2.3 试验方案提出

当前国内生产聚合物硫包衣尿素较大的企业主要有山东农大肥业科技有限公司、山东汉枫明化缓释肥料有限公司、金正大生态工程集团股份有限公司、山东鲁岳化工有限公司等，国外生产聚合物硫包衣尿素的有色列海法化学的Multicote、以色列化工集团的osmocote、日本旭化成的Nutricote、加拿大加阳的ESN、德国康朴（Compo-Expert）的Basacote 等。根据查阅的相关标准、文献等相关资料，确定标准技术指标 9 项：总氮质量分数、初期氮素释放率、7 天氮素释放率、28 天氮素释放率、释放期、硫的质量分数、缩二脲质量分数、水分质量分数、粒度。

1.2.3.1 聚合物硫包衣尿素氮含量

通过对市场收集的 61 个聚合物硫包衣尿素样品进行总氮含量检测，检测分析后，其氮质量分数基本划分为 3 个范围，一是氮含量大于 40% 的，二是氮含量 37.0% 到 38.2%，三是氮含量 35.2% 到 36.7%（表1）。

表 1 样品总氮质量分数

| 样品编号 | 氮含量（%） | 样品编号 | 氮含量（%） | 样品编号 | 氮含量（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40.6 | 21 | 37.0 | 44 | 35.8 |
| 2 | 40.8 | 22 | 37.0 | 45 | 35.6 |
| 3 | 40.3 | 23 | 37.3 | 46 | 35.0 |
| 4 | 41.5 | 24 | 37.5 | 47 | 35.5 |
| 5 | 40.1 | 25 | 37.0 | 48 | 36.4 |
| 6 | 40.6 | 26 | 37.9 | 49 | 36.2 |
| 7 | 41.1 | 27 | 37.2 | 50 | 34.6 |
| 8 | 40.9 | 28 | 37.9 | 51 | 35.3 |
| 9 | 40.7 | 29 | 37.7 | 52 | 35.8 |
| 10 | 40.4 | 30 | 37.4 | 53 | 36.3 |
| 11 | 41.0 | 31 | 38.0 | 54 | 36.0 |
| 12 | 40.1 | 32 | 37.1 | 55 | 36.8 |
| 13 | 41.0 | 33 | 38.0 | 56 | 35.6 |
| 14 | 40.8 | 34 | 37.8 | 57 | 36.0 |
| 15 | 40.8 | 35 | 37.8 | 58 | 35.3 |
| 16 | 41.4 | 36 | 37.4 | 59 | 36.7 |
| 17 | 40.4 | 37 | 37.4 | 60 | 35.2 |
| 18 | 40.3 | 38 | 37.3 | 61 | 35.5 |
| 19 | 40.5 | 39 | 37.5 | 平均值 | 35.8 |
| 20 | 41.3 | 40 | 37.8 |  |  |
| 平均值 | 40.8 | 41 | 37.0 |  |  |
|  |  | 42 | 37.7 |  |  |
|  |  | 43 | 38.2 |  |  |
|  |  | 平均值 | 37.5 |  |  |

表 2 缓释肥料农肥登记证氮含量要求

| 登记证号 | 企业名称 | 含量 |
| --- | --- | --- |
| 农肥（2012）临字6486号 | 生产单位1 | N≥37.0% |
| 农肥（2014）临字7953号 | 生产单位2 | N≥40.0% |
| 农肥（2015）临字9074号 | 生产单位3 | N≥35.0% |
| 农肥（2015）临字9083号 | 生产单位4 | N≥36.0% |
| 农肥（2015）临字9086号 | 生产单位5 | N≥40.0% |

除对市场收集的样品进行化验分析外，还从国家化肥质量监督检验中心(北京)获得有关缓释肥料的农肥登记证信息，获得农业部农肥登记证的有 5 个，其中各缓释肥料中，氮含量≥40% 的 2 个，氮含量≥37% 的 1 个，氮含量 35%~37 的 2 个，具体信息如表 2。经过市场样品和农肥登记证信息统计分析后将聚合物硫包衣尿素按总氮质量分数划分为 3 种型号Ⅰ型总氮质量分数≥39.0%，Ⅱ型总氮质量分数≥37.0%，Ⅲ型总氮质量分数≥35%。

1.2.3.2 聚合物硫包衣尿素氮素释放率

按照聚合物硫包衣尿素不同氮含量分类划分，通过对聚合物硫包衣尿素样品初期氮素释放率、7天氮素累积释放率以及 28 天氮素累积释放率进行检测（25 ℃ 温度静水浸提），结果见表 3。氮含量 35.0%~37.0% 的初期氮素释放率均小于 5.0%，7 天氮素累积释放率集均小于15%，28 天累积释放率均小于 40%；氮含量 37.0%~39.0% 的初期氮素释放率均小于 10.0%，7 天氮素累积释放率集均小于 25%，28 天累积释放率均小于 60%；氮含量大于 39.0% 的初期氮素释放率 11.7%-16.4%，平均值为 13.2%，小于 15.0%，7 天氮素累7 天氮素释放率分布在 36.1%-45.2%，平均值为 39.4%，28 天累积释放率均小于 81%。

表 3 市场收集聚合物硫包衣尿素样品氮素释放率

| 样品代号 | 样本个数 | 氮含量 | 初期释放率 | 7d累积释放率 | 28d累积释放率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pscu1 | 18 | 35.0%~36.7% | 4.2%~5.0% | 11.1%~14.5% | 31.7%~35.4% |
| pscu2 | 24 | 37.0%~38.4% | 5.1%~9.7% | 16.3%~24.4% | 52.2%~59.8% |
| pscu3 | 20 | 39.1%~40.5% | 11.7%~16.4% | 44.2%~50.3% | 75.0%~80.9% |

根据国家化肥质量监督检验中心(北京)获得有关缓释肥料的农肥登记证信息，氮含量35%~37%的初期氮素释放率平均小于 8.0%，28 天累积释放率均小于 55%；氮含量 37%~39%的初期氮素释放率平均小于 30.0%，7 天累积释放率均小于25%，氮含量大于 39% 的初期氮素释放率平均小于 8.0%，28 天累积释放率均小于 55% 具体信息如表 4。

表 4 缓释肥料农肥登记证释放率要求

| 登记证号 | 企业名称 | 氮含量 | 初期释放率 | 28天累积释放率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农肥（2012）临字6486号 | 生产单位1 | ≥37.0% | ≤30% | ≤50% |
| 农肥（2014）临字7953号 | 生产单位2 | ≥40.0% | ≤10% | ≤50% |
| 农肥（2015）临字9074号 | 生产单位3 | ≥35.0% | ≤5% | ≤50% |
| 农肥（2015）临字9083号 | 生产单位4 | ≥36.0% | ≤12% | ≤60% |
| 农肥（2015）临字9086号 | 生产单位5 | ≥40.0% | ≤5% | ≤60% |

本标准中初期氮素释放率、7 天氮素释放率应较 GB 29401—2012 《硫包衣尿素》更小，释放期更加准确，才能满足种肥同播，机械化施肥，同时避免种肥同播时烧苗风险。

1.2.3.3 聚合物硫包衣尿素粒度

通过对市场收集的 61 个聚合物硫包衣尿素样品进行总氮含量检测，所有样品的粒度分布在 1.91 mm~4.54 mm 之间。

表 5 市场收集聚合物硫包衣尿素样品粒度

| 样品代号 | 样本个数 | 粒度（mm） |
| --- | --- | --- |
| pscu1 | 18 | 2.15~3.67 |
| pscu2 | 24 | 2.37~4.54 |
| pscu3 | 20 | 1.91~4.05 |

从国家化肥质量监督检验中心(北京)获得有关缓释肥料的农肥登记证信息， 5 个样品中有1个样品的粒度为1.00mm-4.75mm，其余均为2.00mm-4.75mm。

表 6 缓释肥料农肥登记证粒度要求

| 登记证号 | 企业名称 | 粒度 |
| --- | --- | --- |
| 农肥（2012）临字6486号 | 生产单位1 | （1.00 mm-4.75 mm）≥85% |
| 农肥（2014）临字7953号 | 生产单位2 | （2.00mm-4.75mm）≥90% |
| 农肥（2015）临字9074号 | 生产单位3 | （2.00mm-4.75mm）≥90% |
| 农肥（2015）临字9083号 | 生产单位4 | （2.00mm-4.75mm）≥95% |
| 农肥（2015）临字9086号 | 生产单位5 | （2.00mm-4.75mm）≥95% |

现有相关标准中肥料颗粒的粒度基本分为 1 mm-4.75 mm 和 3.35 mm-5.60 mm 两种粒度要求，尿素标准中有 4 个类型的要求，但从包膜尿素的最佳包膜材料用量、包膜效果及经济效益角度出发，粒度为 2.00 mm-4.75 mm 较佳。参照第一次审查各位代表建议，将粒度定位1.00 mm-4.75 mm。

表 7 现有相关标准粒度要求

| 标准名称 |  | 粒度 1~4.75 mm或 3.35~5.60 mm |
| --- | --- | --- |
| 《控释肥料》 |  | ≥90% |
| 《缓释肥料》 |  | ≥90% |
| 《硫包衣尿素》 | N≥39% | ≥90% |
|  | N≥37% |  |
|  | N≥34% |  |
|  | N≥31% |  |
| 《尿素》 | d 0.85~2.80 mm | ≥90% |
|  | d 1.18~3.35 mm |  |
|  | d 2.00~4.75 mm |  |
|  | d 4.00~8.00 mm |  |

1.2.3.4 聚合物硫包衣尿素缩二脲质量分数

聚合物硫包衣尿素的核芯为尿素，聚合物硫包衣尿素的缩二脲含量首先要满足《尿素》国家标准，农用尿素合格品的缩二脲指标为≤1.5%，而《硫包衣尿素》国家标准的缩二脲含量指标为≤1.2%（表8）。从市场收集的样品缩二脲质量分数小于 1.0% 的达到 95.3%。另外，参考标委会第一次审查会议代表意见，将聚合物硫包衣尿素的缩二脲质量分数定为≤1.0%。

表 8 现有相关标准缩二脲要求

| 标准名称 | 缩二脲指标 |
| --- | --- |
| 《尿素》农业用 | 优等品：≤0.9% 一等品：≤1.0% 合格品：≤1.5% |
| 《硫包衣尿素》 | ≤1.2% |

为与国际标准相接轨，与 GB 29401—2012 《硫包衣尿素》相比，本标准氮素释放率的测定采用 25 ℃ 静水浸泡，氮含量采用比色法测定，凯式定氮法作为仲裁法。

检验规则、标识、包装、运输和贮存等要求参考了国家标准《硫包衣尿素》中的规定。

1.2.4 标准征求意见稿

标准起草组就实验方案中的提出的技术指标进行了验证分析实验，形成了该标准的征求意见稿，上报上报全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会新型肥料分会秘书处，进行征求意见。

## 1.3 主要参加单位和工作组成员及其所做工作

主要参加单位有山东农大肥业科技有限公司、上海化工研究院、山东农业大学。

成员：

山东农大肥业科技有限公司 丁方军

上海化工研究院有限公司

山东农业大学 张民

山东农大肥业科技有限公司负责市场调研、样品收集、技术指标性能确定、试验方法确定、编制说明的编制工作；上海化工研究院负责标准整体框架构建、标准草案编写等工作，山东农业大学负责试验方法分析验证、试验报告等试验工作。

二 标准编制原则和确定标准主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（包括试验、统计数据）

## 2.1 标准研究背景

硫包衣尿素由于硫膜存在残缺孔洞及易被微生物分解致使养分控释不稳定，通过采用有机聚合物和硫双层膜可显著改进硫包尿素控释性能，较硫包衣尿素，控释性能好、抗摩擦能力强，与作物需肥规律匹配性高，能显著提高肥料利用率。2015年，农业部在全国范围内启动实施化肥使用量零增长行动，而已有的试验表明，聚合物硫包衣尿素在减少用量的情况下，还能提高作物产量。而市场实际应用过程中由于包膜材料的适用性、科学性等原因导致了此类产品的市场混乱，尤其是产品成本的原因导致了产品质量良莠不齐。为规范现有市场包膜尿素，优化产品成本、提升产品质量，亟需制定聚合物硫包衣尿素标准。

《聚合物硫包衣尿素》行业标准的制定，一方面顺应了我国肥料行业发展的要求，有利于促进技术进步，提高产品质量，为产品的质量控制提供可靠的操作依据；另一方面有利于合理利用资源，提高经济效益，规范企业对产品质量的行为，提供政府管理部门对产品质量度量的标准及仲裁机构对企业、市场运营商、消费群体之间协调的依据，有利于规范市场公平交易。因此该标准项目的研制对我国缓/控释肥标准体系的完善、我国腐缓/控释肥行业的健康和可持续发展具有重大意义。

## 2.2 标准编制原则

本标准的制定根据 GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构与编写规则》、 GB/T 20001.4-2001 《标准编写规则第 4 部分：化学分析方法》的规定进行本标准的编制工作。以综合标准化思想为指导，依据近现代科学研究成果为依据，以有利于指导企业生产聚合物硫包衣尿素，利于与国际及发达国家检测方法接轨为原则，以适应我国聚合物硫包衣尿素的产品质量检测为基准，研究确保标准的统一性、科学性、系统性与实用型。

## 2.3 标准主要内容编制依据

### 2.3.1 标准名称

按照国家工信部下达的本标准制定计划的名称为《聚合物硫包衣尿素》，英文全称为 Polymer sulfur coated urea。

### 2.3.2 适用范围

本标准适用于使用硫磺和聚合物为主要包裹材料对颗粒尿素进行包裹，实现对氮的缓慢释放的包衣尿素缓控释肥料。

### 2.3.3 术语和定义

本标准术语为对应标准范围、明确标准产品构成，确定了聚合物、聚合物硫包衣尿素、初期氮素释放率、7 天氮素释放率、28 天氮素释放率、氮素释放期 6 项术语。其中界定了聚合物包膜材料范围，为一类分子量较大的高分子有机化合物，本标准中的聚合物硫包衣尿素与 SCU 相比，其供肥模式和供给速率可以更好地与植物需肥规律相匹配。其余术语和定义参考其它相关标准并结合本标准要求确定。

表 9 有关包膜尿素标准中的术语和定义对比表

| 标准号 | 标准名称 | 术语和定义 |
| --- | --- | --- |
| GB/T 29401-2012 | 硫包衣尿素 | 硫包衣尿素 sulfur coated urea 由硫磺包裹颗粒尿素制成的一种包衣缓释肥料。 初期养分释放率 initial release rate of nutrient 硫包衣尿素在 38 ℃静水中浸泡 24 h，氮养分的溶出量占总氮的百分率。 静态氮溶出率 seven day dissolution rate（SDDR） 硫包衣尿素在 38 ℃静水中浸泡 7 d，氮养分的溶出量占总氮的百分率。 缓释氮养分量 slow release nitrogen nutrient content 硫包衣缓释氮肥、缓释复混肥料、缓释掺混肥料中，通过硫包衣实现缓释的氮养分占肥料总质量的质量分数，以在 25 ℃静水中浸泡 24 h后未释放出的氮养分的质量分数来表示。 |
| HG/T 4215-2011 | 控释肥料 | 初期养分释放率 initial release rate of nutrient 控释肥料养分在 25 ℃静水中浸提24 h的释放量占该养分总量的质量分数。 累积养分释放率 cumulative release rate of nutrient 控释肥料养分在一段时间内的连续释放累积量占该养分总量的质量分数。 养分释放期 stated release longevity of nutrient 控释养分的释放时间，以控释养分在 25 ℃静水中浸提开始至达80% 的累积养分释放率所需的时间（d）来表示。 控释养分量 controlled release 指部分控释肥料中控释总养分占肥料总质量的质量分数，在25 ℃ 静水中浸泡 24 h后未释放出且在 28 d的累积释放率不超过75% 的，但在标明的养分释放期时其累积释放率能达到 80% 的那部分养分的质量分数。 |
| GB/T 23348-2009 | 缓释肥料 | 初期养分释放率 initial release rate of nutrient 在缓释肥料生产过程中总有一部分没有缓释效果而提前释放出来，这部分养分占该养分总量的质量分数，以该养分在 25 ℃ 静水中浸提 24 h的释放量占该养分总量的质量分数表示。 累积养分释放率 cumulative release rate of nutrient 某种缓释养分在一段时间内的累积释放量占该养分总量的质量分数，以该养分在 25 ℃ 静水中某一时期内连续时段养分释放量的总和占该养分总量的质量分数表示。 养分释放期 stated release time 缓释养分的释放时间，以缓释养分在 25 ℃ 静水中浸提开始至达到 80% 的养分累积释放率所需的时间（d）来表示。 缓释养分量 slow release nutrient content 部分缓释肥料中缓释总养分所占肥料总质量的质量分数，以在25 ℃ 静水中浸泡 24 h 后未释放出且在 28 d 的累积释放率不超过 80% 的、但在标明的养分释放期时其累积释放率能达到 80% 的那部分养分的质量分数。 |
| HG/T 4216-2011 | 缓释 控释肥料养分释放期及释放率的快速检测方法 | 初期养分释放率 initial release rate of nutrient 在缓释肥料生产过程中总有一部分没有缓释效果而提前释放出来，这部分养分占该养分总量的质量分数，以该养分在 25 ℃ 静水中浸提 24 h 的释放量占该养分总量的质量分数表示。 累积养分释放率 cumulative release rate of nutrient 某种缓释养分在一段时间内的累积释放量占该养分总量的质量分数，以该养分在 25 ℃ 静水中某一时期内连续时段养分释放量的总和占该养分总量的质量分数。如周释放率、月释放率为某种缓释养分的前 7 天、前 28 天的累积释放量 占该养分总量的质量分数。 养分释放期 stated longevity or stated release time 肥效期 longevity of slow release fertilizer 缓释养分的释放时间，以缓释养分在 25 ℃ 静水中浸提开始至达到 80% 的养分累积释放率所需的时间表示。 |

本标准术语和定义确定为：

聚合物 Polymer

一类分子量从几千到几百万的有机高分子化合物，主要有天然高分子包膜材料、合成包膜材料和半合成包膜材料。天然高分子材料包括植物油脂、淀粉、天然橡胶、松香、明胶、阿拉伯胶、纤维素、木质素等；合成包膜材料包括石蜡、橡胶、沥青、聚烯烃类树脂、聚氨酯和醇酸树脂等一些热塑性和热固性树脂；半合成包膜材料包括甲基纤维素钠、乙基纤维素、壳聚糖、磺化木质素等通过有机单体改性天然高分子得到的天然-合成高分子化合物。

表10聚合物分类

| 聚合物类型 | 术语定义 | 优缺点 |
| --- | --- | --- |
| 天然聚合物 | 包括蛋白质、多聚糖、木质素、橡胶（天然胶是多聚糖衍生的亲水碳水化合物，由植物的分泌物、 纤维素、 淀粉提取）、核酸 | 具有无污染、可生物降解的优点，但天然聚合物成膜性、渗透性、防水性较差，单独使用控释性能较差。 |
| 合成聚合物 | 合成包膜材料包括石蜡、橡胶、沥青和一些热塑性和热固性树脂。 热塑性树脂包括乙烯和丙烯单体衍生物形成的聚烯烃溶胶，如聚乙烯、 聚丙烯、聚丙烯酰胺、聚乙烯醇、乙烯基乙烯乙酯等。 热塑性树脂主要有醇酸类和聚氨酯类树脂，具体包括环氧树脂、脲醛树脂、酚醛树脂、三聚氰胺树脂、呋喃树脂 | 是控释性能较好的包膜材料，但包膜材料多数不可生物降解而且肥料的包膜工艺要求及成本较高。 |
| 半合成聚合物 | 各种天然聚合物( 如纤维素、 几丁质或淀粉)与石化反应产品结合形成的一类聚合物。可分为非离子型及离子型。 | 可以生物降解，是生物可降解型控缓释肥包膜材料的主要筛选方向。 |

聚合物硫包衣尿素 Polymer sulfur coated urea（PSCU）

使用硫磺和聚合物为主要包衣材料对颗粒尿素进行包衣，实现对氮的缓慢释放的缓控释肥料。

初期氮素释放率 initial release of nitrogen

聚合物硫包衣尿素在 25 ℃ 的静水中浸泡 24 h，氮养分的溶出量占总氮的百分率。

7 天氮素释放率 7 days release rate of nitrogen

聚合物硫包衣尿素在 25 ℃ 的静水中浸泡 7 d，氮养分的溶出量占总氮的百分率。

28 天氮素释放率 28 days release rate of nitrogen

聚合物硫包衣尿素在 25 ℃静水中浸泡 28 d，氮养分的溶出量占总氮的百分率。

氮素释放期  nutrient relese period

氮养分的释放时间，以氮养分在 25 ℃ 静水中浸泡开始至达到 80% 的氮养分累积释放所需要的时间表示。

### 2.4.3 产品技术指标

- 聚合物硫包衣尿素应符合表 11 的要求。

- 表 11 聚合物硫包衣尿素的要求

| 项目 |  | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 |
| 总氮（N）的质量分数/% | ≥ | 39.0 | 37.0 | 35.0 |
| 水分（H2O）质量分数a /% | ≤ | 1.0 |  |  |
| 粒度（1.00mm～4.75mm）b/% | ≥ | 90.0 |  |  |
| 缩二脲质量分数/% | ≤ | 1.2 |  |  |
| 硫（S）的质量分数/% | ≥ | 8.0 | 10.0 | 15.0 |
| 初期氮素释放率/% | ≤ | 15.0 | 12.0 | 10.0 |
| 7天氮素释放率/% | ≤ | 45 | 30 | 20 |
| 28天氮素释放率/% | ≤ | 80.0 | 60.0 | 40.0 |
| 氮素释放期c /d |  | 标明值 | 标明值 | 标明值 |
| a水分以出厂检验数据为准。 b允许特殊粒度的产品在包装标识上明示，按照其明示粒度执行。 c氮素释放期应以单一数值标注，其允许差为 25%，如标明值为 60 d，累积氮素释放率达到80%的时间允许范围为（60±15）d。 |  |  |  |  |

### 2.3.4 测定方法

（1）总氮含量测定方法

由于聚合物硫包衣素的核芯为尿素，总氮含量按 GB/T 2441.1 规定的方法执行。通过选取不同氮质量分数的包衣尿素进行总氮测定，其质量分数测定结果见表 12。

表 12 不同聚合物硫包衣尿素的总氮质量分数

| 代号 | 总氮质量分数 |
| --- | --- |
| PSCU-1 | 35.8 |
| PSCU-2 | 36.3 |
| PSCU-3 | 36.1 |
| PSCU-4 | 37.6 |
| PSCU-5 | 38.1 |
| PSCU-6 | 37.3 |
| PSCU-7 | 40.1 |
| PSCU-8 | 39.1 |
| PSCU-9 | 39.5 |

（2）初期氮素释放率方法

①原理：试样肥料在 25±1 ℃ 静水浸泡，在浸泡的第24 h，从聚合物硫包衣中溶出的氮含量占肥料总氮含量的百分数。溶出氮含量的测定采用 HG/T 4215—2011 附录 B 分光光度法

②静水浸泡温度选择：《硫包衣尿素》国家标准中，静水浸泡的温度为 38±1 ℃，而《缓释肥料》国家标准与《控释肥料》行业标准的浸泡温度为 25±1 ℃。为与国际标准相接轨，参考 ISO 18644：2016（E）Fertilizer and soil conditioners—Controlled-released fertilizer—General requirements 中的浸泡温度，本标准选择 25±1 ℃ 为静水浸泡的温度。

表 13 不同温度浸泡的初期氮素溶出率和 7 天氮素释放率测定结果

| 代号 | 25 ℃ |  | 38 ℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初期释放率(%) | 7天氮素释放率(%) | 初期释放率（%） | 7天氮素释放率(%) |
| PSCU-1 | 5.179 | 14.547 | 7.533 | 22.358 |
| PSCU-2 | 4.414 | 13.974 | 6.767 | 26.371 |
| PSCU-3 | 4.943 | 12.899 | 7.886 | 25.654 |
| PSCU-4 | 10.148 | 21.535 | 17.798 | 29.103 |
| PSCU-5 | 9.735 | 17.888 | 16.385 | 24.218 |
| PSCU-6 | 10.312 | 18.920 | 20.962 | 29.447 |
| PSCU-7 | 16.813 | 44.707 | 38.409 | 56.835 |
| PSCU-8 | 15.191 | 43.997 | 39.786 | 57.609 |
| PSCU-9 | 13.098 | 38.964 | 41.693 | 62.447 |

③称样量的选择：《硫包衣尿素》标准中中称样量为 20 g，《缓释肥料》与《控释肥料》标准中称样量均为 10 g。通过对不同称样量下的初期氮素释放率和 7 天氮素释放率进行比较，称样量 10 g 与称样量 20 g 的初期氮素释放率与 7 天氮素释放率差异不大，本标准确定的称样量为10 g。

表 14 不同称样量下的初期氮素溶出率和 7 天氮素释放率测定结果

| 代号 | 初期氮素释放率(%) |  | 7天氮素释放率(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 称样量10g | 称样量20g | 称样量10g | 称样量20g |
| PSCU-1 | 4.65 | 4.91 | 15.49 | 16.72 |
| PSCU-2 | 4.56 | 4.80 | 11.80 | 12.96 |
| PSCU-3 | 4.97 | 5.08 | 10.29 | 12.62 |
| PSCU-4 | 9.54 | 11.01 | 18.48 | 20.76 |
| PSCU-5 | 9.50 | 10.72 | 17.64 | 19.57 |
| PSCU-6 | 10.18 | 11.70 | 18.85 | 20.05 |
| PSCU-7 | 16.21 | 17.13 | 41.48 | 40.70 |
| PSCU-8 | 14.07 | 15.82 | 43.03 | 45.51 |
| PSCU-9 | 13.98 | 14.51 | 42.88 | 48.37 |

④分光光度法波长的确定：经过不同波长下对聚合物包膜尿素的氮含量测定，在波长小于 400 nm 时，无法测定吸光度；在波长 400~ 420 nm 吸光度随波长增大而增大，当波长 420~430 nm 时吸光度值较为稳定。为与《控释肥料》行业标准统一，确定采用分光光度法最佳测定波长为 430 nm。

图 1 不同波长下的吸光度值

⑤显色剂（对二甲氨基苯甲醛）用量的确定：

以 100 mL 定容体积为例，《控释肥料》中显色剂加入量为 20 mL，另有研究指出，显色剂加入量 10 mL（25 mL 定容体积） 方能反应完全。经过在 430 nm 波长下，添加不同量的显色剂，结果显示，以 25 mL 容量瓶为定容体积在显色剂添加量小于 5 mL 时，测定的吸光度值随显色显色剂加入量增大而增大，当显色加入量在超过 5 mL 时，测定的吸光度值变化较小，在 5 ~10 mL 基本稳定。即在100 mL容量瓶定容体积下加入 20 mL 显色剂较为稳定。

图 2 不同显色剂加入量下的吸光度值

⑥显色时间的确定：《控释肥料》标准显色时间为10 min，陈冠毛等在《包膜型控释尿素养分释放率测定方法的改进》中研究指出，显色时间为 20 min 为宜。对二甲氨基苯甲醛与尿素具有一定反应时间，若未反应完全即进行测定，会导致结果偏小，若反应时间过长，其反应的络合物也会发生分解，导致测定结果不准。经过在430 nm 波长下，对不同显色时间下的吸光度进行测定，结果显示在显色时间小于 10 min 时，测定的吸光度值随显色时间延长而增大，当显色时间大于 10 min 后的 50 min 以内，测定的吸光度值差异不大，基本稳定。故选定显色时间为 10 min。

图 3 不同显色时间下的吸光度值

测定步骤：

①标准曲线绘制，准确吸取 0.5 mg/mL的尿素标准溶液0. 00、5. 00、10. 00、15. 00、20. 00、25. 00 mL于 100 mL 容量瓶中，分别准确加入显色剂 25. 00 mL，用蒸馏水稀释至刻度，充分摇匀；放置 20 min，待气泡完全消失后，用 1 cm 比色皿，在波长 420 nm 处，以试剂空白作参比，用分光光度计进行比色测定。以 100 mL 容量瓶比色液中尿素态氮质量为横坐标，对应的吸光度为纵坐标，绘制标准曲线。

表 15 尿素标准溶液的加入量

| 尿素标准溶液的 体积/mL | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应的尿素态氮的 质量/mg | 0.00 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 |
| 对应的尿素态氮的 浓度mg/mL | 0.00 | 0.025 | 0.050 | 0.075 | 0.100 | 0.125 |

做3次平行试验

② 样品尿素氮含量测定

从稀释定容好的250 mL容量瓶中准确移取 20 mL（根据氮素释放速率，相应调整稀释倍数） 样品到 100 mL 容量瓶中，准确加入25 mL对二甲氨基苯甲醛溶液，用蒸馏水稀释至刻度，室温放置 10 min 显色。于波长430 nm 处，用比色皿1 cm，以试剂空白为参比液，测其吸光度A。

根据标准曲线线性回归方程计算出尿素态氮的含量。氮含量按式（1）计算。

W1= …………………………………………………………（1）

式中：

W1—— 用对分光光度法测得在 25 ℃ 静水中浸提24 h 的氮素的释放量的质量分数，数值以 % 表示；

ρ— 标准曲线计算所得浓度 mg/100 mL；

V1— 定容液的体积，mL，本试验中为 250 mL；

V2— 分取定容溶液的体积，mL，本试验中为 20 mL；

m— 试验称取质量 g，本试验中为 10 g。

③ 氮素释放率的计算

初期氮素释放率 V1，数值以 % 表示，按式（2）计算：

…………………………………………………………（2）

式中：

W1— 25 ℃ 静水浸提 24 h 测得的氮释放量的质量分数，数值以 % 表示；

W— 按 GB/T 2441.1 规定测得的总氮的质量分数，数值以 % 表示。

表 16 分光光度法与凯式定氮法测定初期氮素释放率数据

| 代号 | 分光光度法 | 凯式定氮法 |
| --- | --- | --- |
|  | 初期氮素释放率(%) | 初期氮素释放率(%) |
| PSCU-1 | 4.833 | 5.179 |
| PSCU-2 | 4.623 | 4.414 |
| PSCU-3 | 4.749 | 4.943 |
| PSCU-4 | 12.711 | 10.148 |
| PSCU-5 | 10.895 | 9.735 |
| PSCU-6 | 13.87 | 10.312 |
| PSCU-7 | 17.621 | 16.813 |
| PSCU-8 | 16.702 | 15.191 |
| PSCU-9 | 12.351 | 13.098 |

通过对两种方法测定的聚合物硫包衣尿素氮素初期释放率结果显示，两种方法测定结果无差异，较凯式定氮法，分光光度法不用进行样品的消煮滴定过程，相对较为简便，为提高工作效率，降低操作风险，建议选择分光光度法。

（3）7 天氮素释放率的测定方法

7 天氮素释放率 V7，同初期氮素释释放率方法，数值以 % 表示，按式（3）计算

…………………………………………………………（3）

式中：

W28— 25 ℃ 静水浸提 7 d 测定的氮释放量的质量分数，数值以 % 表示；

W— 按 GB/T 2441.1 规定测得的总氮的质量分数，数值以 % 表示。

表 17 分光光度法与凯式定氮法测定7天氮素释放率数据

| 代号 | 分光光度法 | 凯式定氮法 |
| --- | --- | --- |
|  | 静态溶出率(%) | 7天氮素释放率(%) |
| PSCU-1 | 14.547 | 16.487 |
| PSCU-2 | 13.974 | 12.03 |
| PSCU-3 | 12.899 | 12.864 |
| PSCU-4 | 21.535 | 21.098 |
| PSCU-5 | 17.888 | 21.521 |
| PSCU-6 | 18.920 | 19.493 |
| PSCU-7 | 44.707 | 42.817 |
| PSCU-8 | 43.997 | 46.375 |
| PSCU-9 | 38.964 | 39.024 |

同初期释放率的测定，通过对两种方法测定的聚合物硫包衣尿素氮素初期释放率结果显示，两种方法测定结果无差异，较凯式定氮法，分光光度法不用进行样品的消煮滴定过程，相对较为简便，为提高工作效率，降低操作风险，建议选择分光光度法。

（4）氮素释放期计算方法

聚合物包膜尿素的氮素释放期，以 t 表示，数值以天（d）计，按式（4）计算

…………………………………………………………（4）

式中：

V28— 聚合物包膜尿素 28天氮素释放率，数值以 % 表示；

ΔV14~28— 14 d 到 28 d 的平均释放率，数值以 %/d 表示。

某一时段内氮养分的每天平均释放率，以  ΔVn~m 表示，按按式（5）计算。

…………………………………………………………（5）

式中：

Vn— n天氮素累积释放率，数值以 % 表示；

Vm— m天氮素累积释放率，数值以 % 表示；

n— 可以分别为 1 d，10 d，14 d；

m— 可以分别为 10d，21 d，28 d。

本标准中按照 28 天释放率和 14 天释放率的计算结果，PSCU 1-3样品控释期 37 天左右，PSCU 4-6样品的控释期在 65 天左右，PSCU 7-9样品的控释期在 95天左右。

表 18 分光光度法与凯式定氮法计算包膜尿素释放期

| 代号 | 凯式定氮法 | 分光光度法 |
| --- | --- | --- |
| PSCU-1 | 29.22 | 35.23 |
| PSCU-2 | 34.19 | 39.42 |
| PSCU-3 | 32.17 | 43.53 |
| PSCU-4 | 61.26 | 64.66 |
| PSCU-5 | 56.02 | 65.73 |
| PSCU-6 | 62.46 | 68.32 |
| PSCU-7 | 91.62 | 95.50 |
| PSCU-8 | 95.41 | 97.22 |
| PSCU-9 | 98.79 | 102.85 |

通过对两种氮素释放量的测定方法推算氮素释放期的结果来看，通过分光光度法测定氮素释放量推算的氮素释放期稍高于凯式定氮法，这是由于定氮法测定是总氮含量，分光光度法测定是尿素态氮含量。释放期的计算结果相对相差均均小于 5%，即通过分光光度法测定氮释放量推算的氮素释放期完全可替代通过凯式定氮法测定氮释放量推算的氮素释放期。

（5）硫的质量分数

按 GB 29401-2012 的规定执行。

（6）缩二脲的质量分数

按 GB/T 2441.2 规定的方法执行。

（7）水分的质量分数

GB/T 2441.3 尿素的测定方法（卡尔·费休测水分）

（8）粒度

按 GB/T 2441.7 规定的方法执行。

三 主要试验(验证）情况分析

## 3.1 不同氮含量样品的初期释放率及7天氮素释放率检测结果

表 19 35%≤氮含量≤37% 的初期氮素释放率及 7 天氮素释放率检测结果（38 ℃ 浸提）

| 样品编号 | 氮含量(%) | 初期氮素释放率(%) | 7天氮素释放率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35.8 | 6.1 | 20.8 |
| 2 | 35.6 | 6.3 | 25.3 |
| 3 | 35.0 | 6.6 | 26.9 |
| 4 | 35.5 | 6.4 | 25.8 |
| 5 | 36.4 | 6.7 | 18.6 |
| 6 | 36.2 | 6.4 | 27.8 |
| 7 | 34.6 | 6.6 | 24.3 |
| 8 | 35.3 | 7.6 | 29.1 |
| 9 | 35.8 | 6.5 | 32.9 |
| 10 | 36.3 | 7.3 | 24.1 |
| 11 | 36.0 | 9.8 | 20.9 |
| 12 | 36.8 | 8.9 | 24.6 |
| 13 | 35.6 | 8.8 | 23.5 |
| 14 | 36.0 | 10.5 | 31.3 |
| 15 | 35.3 | 6.5 | 30.3 |
| 16 | 36.7 | 9.3 | 25.3 |
| 17 | 35.2 | 7.4 | 28.3 |
| 18 | 35.5 | 7.5 | 29.1 |
| 平均值 | 35.8 | 7.9 | 29.2 |

38 ℃ 浸提下，针对总氮质量分数分布在 35.0%~36.7% 的样品 18 个（平均氮含量为 35.8%），施用分光光度法进行初期氮素释放率和 7 天氮素释放率的检测。检测结果显示，初期氮素释放率分布在 6.1%-10.5%，平均值为 7.9%，7 天氮素释放率分布在 18.6%-32.9%，平均值为 29.2%。

表 20 35%≤氮含量≤37% 的初期氮素释放率及 7 天氮素释放率检测结果（25 ℃ 浸提）

| 样品编号 | 氮含量(%) | 初期氮素释放率(%) | 7天氮素释放率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35.8 | 4.3 | 13.5 |
| 2 | 35.6 | 4.3 | 16.4 |
| 3 | 35.0 | 4.6 | 17.5 |
| 4 | 35.5 | 4.4 | 16.8 |
| 5 | 36.4 | 4.6 | 12.1 |
| 6 | 36.2 | 4.4 | 18.1 |
| 7 | 34.6 | 4.6 | 15.8 |
| 8 | 35.3 | 4.9 | 15.5 |
| 9 | 35.8 | 4.2 | 17.5 |
| 10 | 36.3 | 4.8 | 12.8 |
| 11 | 36.0 | 6.4 | 11.1 |
| 12 | 36.8 | 5.8 | 13.1 |
| 13 | 35.6 | 5.7 | 12.5 |
| 14 | 36.0 | 6.8 | 15.8 |
| 15 | 35.3 | 4.1 | 15.3 |
| 16 | 36.7 | 5.8 | 12.8 |
| 17 | 35.2 | 4.5 | 14.3 |
| 18 | 35.5 | 4.7 | 14.7 |
| 平均值 | 35.8 | 4.9 | 14.8 |

25 ℃ 浸提下，针对总氮质量分数分布在 35.0%~36.7% 的样品 18 个（平均氮含量为 35.8%），施用分光光度法进行初期氮素释放率和 7 天氮素释放率的检测。检测结果显示，初期氮素释放率分布在 4.21%-6.38%，平均值为 4.9%，7 天氮素释放率分布在 11.1%-18.1%，平均值为 14.8%。

表 21 37%≤氮含量≤39% 的初期氮素释放率及 7 天氮素释放率检测结果（38 ℃ 浸提）

| 样品编号 | 氮含量(%) | 初期氮素释放率(%) | 7天氮素释放率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 37.0 | 12.8 | 25.7 |
| 2 | 37.0 | 13.5 | 23.9 |
| 3 | 37.3 | 19.1 | 26.9 |
| 4 | 37.5 | 15.6 | 26.9 |
| 5 | 37.0 | 16.6 | 24.4 |
| 6 | 37.9 | 16.5 | 25.2 |
| 7 | 37.2 | 10.7 | 22.0 |
| 8 | 37.9 | 14.0 | 24.3 |
| 9 | 37.7 | 15.5 | 24.6 |
| 10 | 37.4 | 14.1 | 28.1 |
| 11 | 38.0 | 17.6 | 29.7 |
| 12 | 37.1 | 13.9 | 26.5 |
| 13 | 38.0 | 20.8 | 29.6 |
| 14 | 37.8 | 19.7 | 27.1 |
| 15 | 37.8 | 19.5 | 27.0 |
| 16 | 37.4 | 21.4 | 28.4 |
| 17 | 37.4 | 18.3 | 25.8 |
| 18 | 37.3 | 12.3 | 37.8 |
| 19 | 37.5 | 24.3 | 31.7 |
| 20 | 37.8 | 21.5 | 28.2 |
| 21 | 37.0 | 22.6 | 39.6 |
| 22 | 37.7 | 21.7 | 29.3 |
| 23 | 38.2 | 25.1 | 30.4 |
| 24 | 37.5 | 21.4 | 29.2 |
| 平均值 | 37.5 | 17.9 | 28.1 |

38 ℃ 浸提下，针对总氮质量分数分布在 37.0%~38.4% 的样品 24 个（平均氮含量为 37.5%），施用分光光度法进行初期氮素释放率和 7 天氮素释放率的检测。检测结果显示，初期氮素释放率分布在 10.7%-25.1%，平均值为 17.9%，7 天氮素释放率分布在 22.1%-39.6%，平均值为 28.0%。

表 22 37%≤氮含量≤39% 的初期氮素释放率及 7 天氮素释放率检测结果（25 ℃ 浸提）

| 样品编号 | 氮含量(%) | 初期氮素释放率(%) | 7天氮素释放率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 37.0 | 7.30 | 19.0 |
| 2 | 37.0 | 7.70 | 17.7 |
| 3 | 37.3 | 10.90 | 19.9 |
| 4 | 37.5 | 8.90 | 19.9 |
| 5 | 37.0 | 9.50 | 18.1 |
| 6 | 37.9 | 9.40 | 18.7 |
| 7 | 37.2 | 6.10 | 16.3 |
| 8 | 37.9 | 8.00 | 18.0 |
| 9 | 37.7 | 9.20 | 18.2 |
| 10 | 37.4 | 8.40 | 19.4 |
| 11 | 38.0 | 10.50 | 20.5 |
| 12 | 37.1 | 8.30 | 18.3 |
| 13 | 38.0 | 12.40 | 20.4 |
| 14 | 37.8 | 11.70 | 18.7 |
| 15 | 37.8 | 11.60 | 18.6 |
| 16 | 37.4 | 12.71 | 19.6 |
| 17 | 37.4 | 10.90 | 17.8 |
| 18 | 37.3 | 6.14 | 24.2 |
| 19 | 37.5 | 12.15 | 20.3 |
| 20 | 37.8 | 10.74 | 18.1 |
| 21 | 37.0 | 11.31 | 25.4 |
| 22 | 37.7 | 10.83 | 18.8 |
| 23 | 38.2 | 12.54 | 19.5 |
| 24 | 37.5 | 10.71 | 18.7 |
| 平均值 | 37.5 | 9.91 | 19.3 |

25 ℃ 浸提下，针对总氮质量分数分布在 37.0%~38.4% 的样品 24 个（平均氮含量为 37.5%），施用分光光度法进行初期氮素释放率和 7 天氮素释放率的检测。检测结果显示，初期氮素释放率分布在 6.14%-12.71%，平均值为 9.91%，7天氮素释放率分布在 16.3%-25.4%，平均值为 19.3%。

表 23  氮含量≥39% 的初期氮素释放率及 7 天氮素释放率检测结果（38 ℃ 浸提）

| 样品编号 | 氮含量(%) | 初期氮素释放率(%) | 7天氮素释放率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40.6 | 25.60 | 51.80 |
| 2 | 40.8 | 27.81 | 50.26 |
| 3 | 40.3 | 29.19 | 50.64 |
| 4 | 41.5 | 31.10 | 53.60 |
| 5 | 40.1 | 27.62 | 49.93 |
| 6 | 40.6 | 29.70 | 49.01 |
| 7 | 41.1 | 32.35 | 54.28 |
| 8 | 40.9 | 28.00 | 48.0 |
| 9 | 40.7 | 29.20 | 48.2 |
| 10 | 40.4 | 28.40 | 49.4 |
| 11 | 41.0 | 23.50 | 50.5 |
| 12 | 40.1 | 28.30 | 48.3 |
| 13 | 41.0 | 24.40 | 50.4 |
| 14 | 40.8 | 31.70 | 48.7 |
| 15 | 40.8 | 31.60 | 48.6 |
| 16 | 41.4 | 27.71 | 49.6 |
| 17 | 40.4 | 20.90 | 47.8 |
| 18 | 40.3 | 26.14 | 44.2 |
| 19 | 40.5 | 22.15 | 45.3 |
| 20 | 41.3 | 30.74 | 48.1 |
| 平均值 | 40.8 | 27.81 | 49.3 |

38 ℃ 浸提下，针对总氮质量分数分布在 40.1%~41.5% 的样品 20 个（平均氮含量为40.8%），施用分光光度法进行初期氮素释放率和7天氮素释放率的检测。检测结果显示，初期氮素释放率分布在 20.90%-32.35%，平均值为 27.81%，7 天氮素释放率分布在44.2%-54.28%，平均值为 49.3%。

表 24  氮含量≥39% 的初期氮素释放率及 7 天氮素释放率检测结果（25 ℃ 浸提）

| 样品编号 | 氮含量(%) | 初期氮素释放率(%) | 7天氮素释放率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40.6 | 15.3 | 39.8 |
| 2 | 40.8 | 12.1 | 38.7 |
| 3 | 40.3 | 12.7 | 39.0 |
| 4 | 41.5 | 13.5 | 41.2 |
| 5 | 40.1 | 16.4 | 38.4 |
| 6 | 40.6 | 12.9 | 37.7 |
| 7 | 41.1 | 14.1 | 41.8 |
| 8 | 40.9 | 14.8 | 44.6 |
| 9 | 40.7 | 12.7 | 44.8 |
| 10 | 40.4 | 12.5 | 37.7 |
| 11 | 41.0 | 12.9 | 38.5 |
| 12 | 40.1 | 11.7 | 36.9 |
| 13 | 41.0 | 13.2 | 38.5 |
| 14 | 40.8 | 12.2 | 37.2 |
| 15 | 40.8 | 12.2 | 37.1 |
| 16 | 41.4 | 14.5 | 37.9 |
| 17 | 40.4 | 12.5 | 36.1 |
| 18 | 40.3 | 11.7 | 40.1 |
| 19 | 40.5 | 13.6 | 40.8 |
| 20 | 41.3 | 12.2 | 36.3 |
| 平均值 | 40.8 | 13.2 | 39.4 |

25 ℃浸提下，针对总氮质量分数分布在 40.1%~41.5% 的样品 20 个（平均氮含量为40.8%），施用分光光度法进行初期氮素释放率和7天氮素释放率的检测。检测结果显示，初期氮素释放率分布在 11.7%-16.4%，平均值为 13.2%，7 天氮素释放率分布在 36.1%-45.2%，平均值为 39.4%。

## 3.2 不同氮含量样品的硫质量分数检测结果

针对总氮质量分数分布在 39.51%~40.69% 的 18 个样品（平均氮含量为 40.11%），采用二硫化氮的测定方法分析样品中硫的含量，硫的质量分数分布在 8.62%~10.78% 之间，平均值为 9.47%。

表 25 氮含量≥39% 的硫质量分数测定数据

| 样品 编号 | 总氮质量分数（%） | 硫质量分数（%） | 样品 编号 | 总氮质量分数（%） | 硫质量分数（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40.24 | 9.15 | 10 | 40.22 | 8.80 |
| 2 | 40.13 | 9.50 | 11 | 40.2 | 9.05 |
| 3 | 40.69 | 8.62 | 12 | 40.24 | 8.75 |
| 4 | 40.02 | 9.80 | 13 | 40.19 | 9.20 |
| 5 | 39.89 | 10.67 | 14 | 39.61 | 10.78 |
| 6 | 40.46 | 9.45 | 15 | 39.66 | 10.06 |
| 7 | 40.15 | 8.90 | 16 | 40.31 | 8.80 |
| 8 | 39.99 | 10.05 | 17 | 40.07 | 9.80 |
| 9 | 39.51 | 10.25 | 18 | 40.41 | 8.82 |

针对总氮质量分数分布在 36.79%~38.01% 的 18 个样品（平均氮含量为 37.36%），采用二硫化氮的测定方法分析样品中硫的含量，硫的质量分数分布在 14.90%~18.25% 之间，平均值为 16.48%。

表 26 氮含量≥37% 的硫质量分数测定数据

| 样品 编号 | 总氮质量分数（%） | 硫质量分数 （%） | 样品 编号 | 总氮质量分数（%） | 硫质量分数 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 37.59 | 16.50 | 10 | 37.06 | 16.30 |
| 2 | 36.89 | 18.25 | 11 | 37.56 | 15.45 |
| 3 | 37.40 | 16.05 | 12 | 36.92 | 18.05 |
| 4 | 37.36 | 15.75 | 13 | 36.79 | 18.10 |
| 5 | 37.48 | 15.90 | 14 | 37.49 | 15.63 |
| 6 | 37.48 | 16.50 | 15 | 37.70 | 16.70 |
| 7 | 37.32 | 16.65 | 16 | 37.62 | 15.75 |
| 8 | 37.33 | 16.50 | 17 | 37.16 | 18.20 |
| 9 | 38.01 | 15.90 | 18 | 37.30 | 17.45 |

针对总氮质量分数分布在 35.02%~36.07% 的 18 个样品（平均氮含量为 35.61%），采用二硫化氮的测定方法分析样品中硫的含量，硫的质量分数分布在 14.90%~18.25% 之间，平均值为 21.44%。

表 27 氮含量≥35% 的硫质量分数测定数据

| 样品 编号 | 总氮质量分数（%） | 硫质量分数 （%） | 样品 编号 | 总氮质量分数（%） | 硫质量分数 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35.77 | 21.50 | 10 | 35.45 | 21.60 |
| 2 | 35.06 | 22.25 | 11 | 35.76 | 21.20 |
| 3 | 35.47 | 21.65 | 12 | 35.02 | 22.62 |
| 4 | 35.92 | 20.75 | 13 | 36.17 | 19.85 |
| 5 | 35.83 | 20.95 | 14 | 36.15 | 20.30 |
| 6 | 35.34 | 21.83 | 15 | 35.7 | 21.35 |
| 7 | 35.68 | 21.58 | 16 | 35.39 | 22.08 |
| 8 | 35.61 | 21.45 | 17 | 35.68 | 21.64 |
| 9 | 35.76 | 21.23 | 18 | 35.25 | 22.05 |

## 3.3 不同氮含量样品的缩二脲质量分数检测结果

样本容量 54 个，对样品的缩二脲质量分数进行检测，其中总氮质量分数≥39% 的 18个，总氮质量分数分布在 39.51%~40.69%，其平均氮含量为 40.11%，缩二脲的质量分数分布在 0.50%~0.8% 之间，平均值为 0.715%；总氮质量分数≥37% 的 18 个，总氮质量分数分布在 36.79%~38.01%，其平均氮含量为 37.36%，缩二脲的质量分数分布在 0.50%~0.75% 之间，平均值为 0.647%；总氮质量分数≥35% 的 18 个，总氮质量分数分布在 35.02%~36.07%，其平均氮含量为 35.61%，缩二脲的质量分数分布 在0.46%~0.67% 之间，平均值为 0.612%。

图 4 不同氮含量的缩二脲质量分数

## 3.4聚合物硫包衣尿素对小麦的增产增效试验

试验共设0，210，300 kg/hm2 3 个施氮水平 7 个处理：（1）缺氮对照 CK（施氮水平为0 kg/hm2）；（2）高量（施氮水平为300 kg/hm2，下同） 普通尿素处理 HCU；（3） 低量（施氮水平为 210 kg/hm2，下同） 普通尿素处理 LCU；（4） 高量硫包衣尿素处理 HSU；（5）低量硫包衣尿素处理 LSU；（6）高量聚合物硫包衣尿素处理 HPU；（7） 低量聚合物硫包衣尿素处理 LPU。各处理磷（P2O5）、钾（K2O） 施用量相同，分别为 105，210 kg/hm2，各处理肥料在播种前作基肥一次性施入，田间管理按照常规方式进行。

表 28 不同处理的小麦产量因子

| 处理 | 单位面积穗数 (万穗 /hm2) | 穗粒数 （个） | 千粒重 （g） | 产量 （kg/hm2） | 氮肥农学利用率 （kg/kg) | 氮肥偏生产力 (kg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CK | 609.88 | 26.87 | 43.49 | 7126.02 | — | — |
| HCU | 674.42 | 28.53 | 45.3 | 8715.09 | 5.3 | 29.05 |
| LCU | 652.78 | 27.2 | 44.77 | 7949.42 | 3.92 | 37.85 |
| HSU | 701.58 | 30.26 | 46.67 | 9907.93 | 9.27 | 33.03 |
| LSU | 681.34 | 28.05 | 45.79 | 8752.34 | 7.74 | 41.68 |
| HPU | 725.86 | 31.35 | 47.01 | 10696.61 | 11.9 | 35.66 |
| LPU | 712.82 | 30.97 | 46.15 | 10188.37 | 14.58 | 48.52 |

从产量构成因素看，与相同施氮量普通尿素处理（LCU 和 HCU）相比，聚合物硫包衣尿素处理（LPU 和 HPU）单位面积穗数增幅为 7.63%~9.20%，平均为 8.41%；穗粒数增幅 9.88%~13.86%，平均达 11.87%；千粒重增幅达 3.08%~3.77%，平均为 3.43%；小麦平均增加 25.32%；而硫包衣尿素处理（LSU 和 HSU）单位面积穗数增幅在 4.03%~4.38% 之间，平均为 4.20%；穗粒数增幅为 3.13%~6.06%，平均 4.59%；千粒重增加 2.28%~3.02%，平均为 2.65%； 小麦平均增产 11.96%。同时，聚合物硫包衣尿素比硫包衣尿素处理小麦平均增产 11.93%。说明硫包衣尿素和聚合物硫包衣尿素在提高小麦产量及其构成方面均优硫包衣尿素

从氮肥利用看，聚合物硫包衣尿素处理（LPU 和 HPU）的平均氮肥农学效率为 13.24 kg/kg，高于硫包衣尿素处理（平均 8.51 kg/kg）55.67%，高于普通尿素处理（平均 4.61 kg/kg）187.00%，说明聚合物包衣尿素在提高氮肥农学效率方面效果最好，硫包衣尿素次之；同时，各施肥处理表现为随施氮量的增加，氮肥农学效率提高，但 LPU 处理的氮肥农学效率高于 HPU 处理，可能是由于 300 kg/hm2 的聚合物硫包衣尿素施用量相对偏高所致。聚合物硫包衣尿素处理平均氮肥偏生产力为 42.09 kg/kg，比硫包衣尿素处理（平均 37.36 kg/kg）提高了 12.69，比普通尿素处理（平均 33.45 kg/kg）提高了 26.00%，说明聚合物硫包衣尿素和硫包衣尿素均比普通尿素显著提高了氮肥偏生产力，且聚合物硫包衣尿素的效果显著优于硫包衣尿素；施肥处理的氮肥偏生产力大小与施氮量成反比以 LPU 处理最高。

## 3.5 聚合物硫包衣尿素对玉米的增产增效试验

处理设置，不施氮肥，普通尿素，硫包膜尿素，树脂+硫璜包膜尿素。每个处理设 4 个重复，随机区组排列，每个小区面积 30 m2。各施肥处理按等氮磷钾养分设计，氮肥用量折合为 276 kg N/hm2，N+P2O5+K2O=667.5 公斤/公顷。供试玉米品种为郑单 958， 种植密度 67 500 株/hm2。控释期 60 d，含氮量 38.5%，普通尿素（U）的含氮量为 46%。

表 29 不同处理的玉米产量效益

| 处理 | 平均玉米产量(kg/hm2) | 较对照增产(%) | 氮肥农学利用率(kg/kg) | 氮肥利用效率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不施氮肥 | 4387.5Bc | — | — | — |
| 普通尿素 | 6300.5Ab | 43.59 | 6.93 | 20.55 |
| 硫包膜尿素 | 6637.5Aab | 51.28 | 8.15 | 23.05 |
| 聚合物硫包衣尿素 | 6787.5Aa | 54.70 | 8.7 | 24.38 |

施用氮肥显著增加玉米的产量，与普通尿素相比，硫包衣尿素和聚合物硫包衣尿素的玉米产量分别提高 5.35% 和 7.73%，增产效果显著。而硫包衣尿素与聚合物硫包衣尿素相比，聚合物硫包衣尿素的玉米产量也有所提高，增产幅度为 3.42%。

从氮肥利用效率上看，相比于普通尿素，硫包衣尿素和聚合物硫包衣尿素的氮肥农学利用率和氮肥利用效率分别提高 1.22~1.77 kg/kg 和 2.50%~3.83%。聚合物硫包衣尿素与硫包衣尿素相比，其氮肥农学利用率和氮肥利用效率均有一定幅度提高。

## 3.6 聚合物硫包衣尿素对水稻的增产增效试验

供试肥料为控释期 2 个月和 3 个月 的聚合物硫包衣尿素（含 N 36%）、普通尿素（含N 46%）、 过磷酸钙（含 P2O5 15.5%）、 氯化钾（含 K2O 60%）。

表 30 施肥处理方案

| 处理代号 | 处理 | N-P2O5-K2O |
| --- | --- | --- |
| CK | 氮空白 | 0-90-150 |
| CCF | 普通尿素 | 180-90-150 |
| CRF1 | 3 个月PSCU | 180-90-150 |
| CRF2 | 20% 普通尿素+80% 3个月PSCU | 180-90-150 |
| CRF3 | 40% 普通尿素+60% 3个月PSCU | 180-90-150 |
| CRF4 | 20% 2个月PSCU+80% 3个月PSCU | 180-90-150 |
| CRF5 | 40% 3个月PSCU+60% 3个月PSCU | 180-90-150 |

试验为小区试验，小区面积为长 8 m×宽 2 m，小区内划分收产区和取样区，各试验小区间筑宽 30 cm、 高 30 cm 的土埂，并在施肥前用塑料薄膜包裹严密， 边缘深入土壤 40 cm， 保证各小区单独排灌。试验设 7 个处理，3 次重复。CCF 处理氮肥 60% 做基肥，苗期和开花期分别表面撒施 20% 氮肥做追肥，其它处理的氮磷钾肥均作为基肥一次施入。水稻行距 30 cm， 株距 16.7 cm，每墩 4 株水稻苗。

表 31 不同处理的水稻产量因子

| 处理代号 | 千粒重 (g) | 有效穗数 (万/hm2） | 穗粒数 （个） | 稻谷产量 （kg/hm2） | 较CK (%） | 较CCF (%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CK | 23.29 c | 207.35 d | 113.33 c | 5466.44 e | — | — |
| CCF | 24.55 b | 272.37 abc | 122.67 b | 8201.82 d | 50.04 | — |
| CRF1 | 25.61 a | 273.88 abc | 131.67 a | 9232.58 b | 68.9 | 12.57 |
| CRF2 | 25.53 a | 284.70 a | 129.33 a | 9399.97 a | 71.96 | 14.61 |
| CRF3 | 25.46 a | 256.04 c | 131.00 a | 8536.59 cd | 56.16 | 4.08 |
| CRF4 | 25.63 a | 257.30 bc | 133.67 a | 8815.566 bc | 61.27 | 7.48 |
| CRF5 | 25.53 a | 277.09 ab | 135.67 a | 9595.25 a | 75.53 | 16.99 |

水稻收获时测定其产量及产量因子，施肥处理比 CK 处理显著提高了水稻千粒重、 穗粒数和产量；CRF1、CRF2、CRF4、CRF5 处理较 CCF 处理显著提高了水稻千粒重和有效穗数。CRF1、CRF2、CRF4、CRF5 处理较 CCF 处理显著提高了水稻产量，分别增产 12.57%，14.61%，7.48%，16.99%，其中 CRF5 处理增产幅度最大，比较而言，不同控释期控释尿素配施，特别是 40%  2 个月控释尿素与 60%  3 个月控释尿素配施有较好的增产效果。

## 3.7 聚合物硫包衣尿素对马铃薯的增产增效试验

聚合物硫包衣尿素(含氮量 35%，释放期 3 个月）；速效尿素施用大颗粒尿素，N 含量 46%；速效磷肥施用过磷酸钙，P2O5 含量 44%；速效钾肥施用硫酸钾，K2O 含量 50% 。马铃薯，品种早大白。供试土壤为褐土。

表 32 施肥处理方案

| 处理代号 | 处理 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| CK | 不施氮肥 | 磷肥过磷酸钙，钾肥硫酸钾，磷钾基施 |
| TF | 习惯施肥 | 按农民习惯施肥 |
| 100%AU | 100% 速效尿素 | 与习惯施肥总养分相同的速效尿素+磷钾，基施 |
| 100%PSCU | 100% 聚合物硫包衣尿素 | 与习惯施肥总养分相同的聚合物硫包衣尿素+磷钾，基施 |
| 80%AU | 80% 速效尿素 | 磷钾等量，速效尿素用量为全氮量的 80%，基施 |
| 80%PSCU | 80% 聚合物硫包衣尿素 | 磷钾等量，聚合物硫包衣尿素用量为全氮量的 80%，基施 |
| 60%AU | 60% 速效尿素 | 磷钾等量，速效尿素用量为全氮量的 60%，基施 |
| 60%PSCU | 60% 聚合物硫包衣尿素 | 磷钾等量，聚合物硫包衣尿素用量为全氮量的 60%，基施 |

与空白相比，习惯施肥、 100% 速效尿素、 100% 聚合物硫包衣尿素、 80% 速效尿素、80% 聚合物硫包衣尿素、 60% 速效尿素、 60% 聚合物硫包衣尿素处理的马铃薯产量分别增加 8.16%，18.02%，17.46%，20.73%，22.37%，6.17%，3.08%。与习惯施肥相比，100% 速效尿素、100% 聚合物硫包衣尿素、80% 速效尿素、 80% 聚合物硫包衣尿素处理的马铃薯产量分别增加 9.12%，8.60%，11.62%，13.14%。60% 速效尿素、60% 聚合物硫包衣尿素处理的马铃薯产量分别降低 1.84%，4.70%，说明在氮肥减少用量 20% 时，马铃薯仍能保持增产，而氮肥减少用量40% 时，则会导致产量降低。在所有施肥处理中，以 80% 聚合物硫包衣尿素产量最高，80% 速效尿素处理的马铃薯产量也与之差异不显著，说明用氮量为习惯施肥的 80% 处理的肥料处理效果较好，可能是因为此水平下的氮磷钾配比更为合适，满足马铃薯生长需要。

图 5 不同处理的马铃薯产量

## 3.8 聚合物硫包衣尿素对甘蔗的增产增效试验

处理设置，不施氮肥，普通尿素，硫磺包膜尿素，聚合物硫包衣包膜尿素。每个处理设3个重复，随机区组排列，每个小区面积 30 m2。各施肥处理按等氮磷钾养分设计，氮肥用量（以 N 计）270 kg/hm2，所用磷肥为钙镁磷肥，其用量为（以 P2O5 计） 135 kg/hm2，所用钾肥为氯化钾，其用量（以 K2O 计）270 kg/hm2。试验在 2014 年春植蔗基础上，2015 年第一次宿根蔗上进行，2 月 25 日开垄，4 月 27 日所有肥料以基肥施用，12 月 26 日砍收。

表 33 甘蔗产量效益

| 处理 | 平均蔗茎产量(kg/hm2） | 较对照增产 (%） | 氮肥农学利用率(kg/kg） | 较对照提高(kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不施氮肥 | 62222 Cc | — | — | — |
| 普通尿素 | 76111 Cb | 22.3 | 51 | — |
| 硫包膜尿素 | 83333 ABa | 33.6 | 78 | 21 |
| 聚合物硫包衣尿素 | 85003 Aa | 36.6 | 84 | 33 |

施用氮肥显著增加甘蔗的产量，与普通尿素相比，硫包衣尿素和聚合物硫包衣尿素的甘蔗产量分别提高 11.3% 和 14.3%，增产效果显著。而硫包衣尿素与聚合物硫包衣尿素相比，聚合物硫包衣尿素的甘蔗产量有个小幅度提高，同时氮素利用率提高 12%。

表 34 甘蔗 N 养分吸收

| 处理 | N养分含量（g/kg） |  | N养分吸收量（kg/hm2） | 较对照提高（kg/hm2） | N肥利用率 (%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蔗茎 | 叶稍 |  |  |  |
| 不施氮肥 | 3.58 Aa | 8.08 Bb | 135.6 | — | — |
| 普通尿素 | 3.78 Aa | 9.63 Ab | 190.3 | 54.7 | 20.25 |
| 硫包膜尿素 | 3.86 Aa | 10.76 Aa | 211.5 | 75.9 | 31.53 |
| 树脂硫包膜尿素 | 3.88 Aa | 10.78 Aa | 220.7 | 85.1 | 33.50 |

树脂硫包膜尿素的 N 养分释放能提高叶稍部分的 N 含量水平，增强了甘蔗生长后期的光合效率及光合产物（蔗糖） 的积累，促进甘蔗产量的形成。氮素利用效率提高。

四 采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

养分释放率测定时静水浸泡温度参考 ISO 18644：2016（E）Fertilizer and soil conditioners—Controlled-released fertilizer—General requirements 中的浸泡温度为25±1℃。

20 世纪 80 年代以来，英国 ICI 公司、美国 ADM 公司采用有机聚合物和硫双层膜改进硫包尿素控释性能，研发成硫-聚合物包膜尿素（PSCU）

表 35 国内外同类产品技术指标对比

| 主要技术指标 | 测试样品 | ICI公司 | 美国ADM公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮含量/% ≥ | 40 | 38.5 | 39.3 |
| 25℃初期养分释放率/% ≤ | 15 | 20 | 20 |
| 38℃初期养分释放率/% ≤ | 30 | 40 | 40 |
| 静态氮溶出率（7 d） ≤ | 45 | 60 | 60 |

五 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准首次提出聚合物加硫这一有机无机复合包膜材料的所形成的产品技术要求、质量标准、市场规范等。其中该标准中的初期氮素释放率、静态氮溶出率、累积释放率等技术指标经初步的检测和调研，界于硫包衣尿素国家标准和控释肥聚合物包衣尿素国家标准要求之间，而且其控释效果远远好于硫包衣尿素，生产成本低于聚合物包衣尿素。

本标准遵循了与其相关的国家标准或行业标准的规定，与现行的法律、法规及其他国家标准没有矛盾。

六 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七 国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

《聚合物硫包衣尿素》化工行业标准属于推荐性行业标准。

八 贯彻国家标准的要求和措施建议(包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

为了贯彻好本标准，使其有效发挥作用，建议在标准发布后，在全国化肥行业进行宣传与贯彻，并组织有关部门进行学习和培训。

建议政府管理部门将该产品标准作为聚合物硫包衣尿素的正常生产和相关部门对其控释效果的检验和验收参考依据，以使《聚合物硫包衣尿素》产品标准促进缓控释肥行业的有序快速发展。

九 废止现行有关标准的建议

无。

十 其他应予说明的事项

无。